## Slide 1
大学博士入学复试报告
学校：大学
姓名：
报考导师：

## Slide 2
目录
个人简历
01
硕士阶段研究情况
02
博士生阶段学术规划
03

## Slide 3
第一部分
个人简历

## Slide 4: 个人概况
姓名
年龄
26
籍贯
山东青岛
应届
是
毕业学校
中国药科大学
报考专业
药理学
报考方向
生物药物的药理活性

## Slide 5: 个人简历
2007.9至2011.6
安徽理工大学化工学院化学工程与工艺专业读本科
优秀学生干部
三好学生
校奖学金
政治辅导员助理
本科
2011.9至今
安徽理工大学化工学院化学工程专业读硕士
三好学生
校奖学金
点击输入标题

## Slide 6: 学习成绩
硕士主干课程成绩优秀，加权平均分90.2，GPA 3.61
药理学进展、细胞分子药理学、高级毒理学、科研设计、论文写作……
6 门课程不低于80分
细胞生物学、临床药理学、生物数学模型、SPSS数理统计……
英语免修
通过国家大学英语四六级考试
通过上海中级口译

## Slide 7: 荣誉奖励
  本科阶段3次奖学金
2010.09 学校二等奖学金
2011.09 学校一等奖学金
2012.09 学校三等奖学金
  硕士阶段2次奖学金
2013.09 新生奖学金
2015.09 研究生国家奖学金

## Slide 8
第二部分
硕士阶段研究状况

## Slide 9: 硕士阶段研究状况
Chart: 
| 37261 | 37262 | 37263 | 37264 | 37265
系列 1 | 12 | 32 | 21 | 12 | 15
点击增加标题文本 点击增加标题文本 点击增加标题文本
点击增加标题文本 点击增加标题文本 点击增加标题文本
硕士研究方向：
生物质催化热解转化
参加过基金项目：
安徽省教育厅自然科学基金重点项目（KJ****A070）—农林废弃物两段催化气化制富氢燃气研究
在北大核心期刊《可再生能源》第一作者发表论文：《三种过渡金属氧化物对生物质微波催化热解产物影响》
撰写专利两篇：
《一种可以降低工业碱木质素热解温度的氧化剂》
《一种可降低生物油含氧量提高芳烃含量的催化剂》

## Slide 10: 硕士阶段研究状况
文字内容需概括精炼，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。
添加标题
文本
文本
文本
文本
利用均匀沉淀法合成
nano-Fe2O3/ HZSM-5 ，
并与普通的Fe2O3/ HZSM-5
催化效果作对比
硕士论文题目：三种过渡金属氧化物对生物质微波快速催化热解研究
以HZSM-5为载体，利用共沉
淀法制备三种过渡金属氧化
物催化剂，考察其对生物质
快速热解的催化效果
对催化剂Fe2O3/ HZSM-5
失活和再生进行研究

## Slide 11: 实验装置图
1-氮气瓶；2-压力表；3-转子流量计；4-微波高温炉；5-石英反应器；
6-直冷凝管；7-三口烧瓶；8-冰浴杯；9-铁架台；10-U形管；11-集气袋

## Slide 12: MOx/HZSM-5的合成与表征
XRD表征
SEM表征
（a）Fe2O3/HZSM-5 (b) Co3O4/HZSM-5 (c) NiO/HZSM-5
经分析，催化剂较好的负载在载体的表面

## Slide 13: 三种催化剂的催化热解效果
35%
50%
50%
80%
三种催化剂均具有良好的脱氧效果，可提高生物油品质；
热解液相产物中芳香类化合物都大幅提高，其中Fe2O3/HZSM-5催化作用最明显，最高产率可达48.20%；
三种催化剂都能够促进G型与S型酚转化生成结构更稳定的H型酚，NiO/HZSM-5的催化效果更明显。
Fe2O3/HZSM-5和NiO/HZSM-5可分别促进生物质向糠醛和苯酚的定向热解，产率分别可达10.86%和14.60%。

## Slide 14: Fe2O3/ HZSM-5失活和再生
积碳量分析
XRD分析
新鲜Fe2O3/ HZSM-5 失活Fe2O3/ HZSM-5
SEM分析
经分析后得出，催化剂失
活主要是因积碳引起，空
气烧炭法对其再生，再生
催化剂仍有良好催化效果

## Slide 15: Fe2O3/ HZSM-5的合成与表征
用均匀沉淀法合成Nano- Fe2O3/ HZSM-5
XRD表征 SEM表征
根据衍射峰半高宽和Scherrer 公 式 D =0. 89 λ/β( cosθ) 估算Fe2O3的粒径大约为45nm
研究表明，Nano- Fe2O3/ HZSM-5催化效果显著。

## Slide 16
第三部分
博士生阶段学术规划

## Slide 17: 技术路线图
技术路线图
生物油
高附加值化学品
水溶性组分
生物质原料
水油分离
催化重整制氢
热解反应器
不溶性组分

## Slide 18: 技术路线图
Chart: 
导致生物油热值较低，发热量低
含氧量较高
对设备腐蚀性较强，不利于设备维护
酸值较高
易变质 流动性差，不利于储存
稳定性差
利用生物油水溶性组分催化重整制氢

## Slide 19: 博士生阶段学术规划
目前制氢技术存在的问题
煤、天然气等为原料制氢 带来如环境污染气候变暖等问题，资源有限
传统的电解水法
电解时要耗用大量的电力。直接利用火电厂供电来电解水制氢在经济上是不可取

## Slide 20: 生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析
添加项目名称
1. 制备生物油原料来源丰富 生物质利用过程污染小
添加项目名称
2. 生物油催化重整产物中氢气产率较高，体积浓度可到达85%
添加项目名称
3. 生物油水溶性组分作为重整制氢的原料 可有效地减轻结焦问题；不溶性组分深加工获取高附加值化工产品，从而降低制氢的成本

## Slide 21: 生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析
液体生物油易收集、存储和运输 可在生物质原料价格低廉的地方建立中小规模的生物质裂解液化站，再将产品生物油集中重整

## Slide 22: 目前生物油催化重整制氢研究现状
01
OPTION
02
OPTION
03
OPTION
催化重整一般多采用Ni基催化剂，对同族的Fe、Co催化性能研究甚少 过渡金属催化活性源于d能带空穴，三者d能带空穴数有所差异，催化性能有待深入研究
我国刚起步，大多数研究限于模型化合物的研究，具有一定的科学可信性，但不能充分代表成分复杂的生物油
另外，对催化剂的催化机理研究不够深入

## Slide 23: 课题设想
01
02
03
04
拟研究内容
拟研究内容
拟研究内容
拟研究内容
1. 合成铁、钴、镍三种过渡金属催化剂，对其表征；
2.对生物油模型化合物(丙酮、乙酸、糠醛等)催化重整制氢，考察三种催化剂的催化效果；
3.选取催化性能较好的催化剂对生物油水溶性组分催化重整制氢研究，并对催化机理进行深入分析。
4.考察催化剂使用寿命，分析失活原因并对其再生；探究延长催化剂使用寿命方法，如加入助剂，临氧重整制氢等。

## Slide 24: 博士生阶段学术规划
添加标题
添加标题
添加标题
阅读研究领域内国内外经典著作和文献
构建研究思路和方法，制定研究计划；
按研究计划进行实验；
主动与导师同学交流学习解决试验中不足并加以提高
多思考，多实践，勤于写作，发表高水平、高质量的学术论文
发表学术论文
申请专利
基金项目
撰写博士论文
准备答辩

## Slide 25
感 谢 您 的 聆 听
学校：大学
姓名：只只
报考导师：