## Slide 1
报考老师：XXX
报告人：XXX
大学博士入学复试报告

## Slide 2
个人简历
硕士阶段研究情况
博士生阶段学术规划

## Slide 3
个 人 简 历
个人概况
学习成绩
教育经历
荣誉奖励
Part 1

## Slide 4
1.1 个人概况
姓名:某某
梦想总是留给有准备的人
学 历：
报考专业：某某学院某某专业
毕业院校：安徽理工大学
报考方向：武汉市华中师范大学
电 话：139-****-****
自我评价：
我是一个爱学习、有计划、乐观向上、兴趣广泛的人，拥有较强的组织能力和适应能力、并具有较强的管理策划与组织管理协调能力。

## Slide 5
1.2 教育经历
本科
硕士
2007.9---2011.6
安徽理工大学化工学院化学工程与工艺专业
优秀学生干部
三好学生
校奖学金
政治辅导员助理
2011.9---2013.6
安徽理工大学化工学院化学工程与工艺专业
优秀学生干部
三好学生
校奖学金
政治辅导员助理

## Slide 6
1.3 学习成绩
硕士主干课程成绩优秀，加权平均分90.2，GPA 3.61
英语免修
通过国家大学英语四六级考试；通过上海中级口译
6 门课程不低于80分
细胞生物学、临床药理学、生物数学模型、SPSS数理统计……
10 门课程不低于90分
药理学进展、细胞分子药理学、高级毒理学、科研设计、论文写作……

## Slide 7
1.4 荣誉奖励
本科阶段
3次奖学金
硕士阶段
2次奖学金
2012.09 学校三等奖学金
2015.09 研究生国家奖学金
2010.09 学校二等奖学金
2011.09 学校一等奖学金
2013.09 新生奖学金

## Slide 8
硕士阶段研究状况
个人概况
学习成绩
教育经历
荣誉奖励
Part 2

## Slide 9
2.1 硕士阶段研究状况
硕士研究方向：
生物质催化热解转化
参加过基金项目：
安徽省教育厅自然科学基金重点项目—农林废弃物两段催化气化制富氢燃气研究；在北大核心期刊《可再生能源》第一作者发表论文：《三种过渡金属氧化物对生物质微波催化热解产物影响》
撰写专利两篇：
《一种可以降低工业碱木质素热解温度的氧化剂》
《一种可降低生物油含氧量提高芳烃含量的催化剂》
研究状况

## Slide 10
2.2 硕士阶段研究状况
硕士论文题目：三种过渡金属氧化物对生物质微波快速催化热解研究
以HZSM-5为载体，利用共沉淀法制备三种过渡金属氧化物催化剂，考察其对生物质快速热解的催化效果
对催化剂Fe2O3/ HZSM-5失活和再生进行研究
利用均匀沉淀法合成nano-Fe2O3/ HZSM-5 ，并与普通的Fe2O3/ HZSM-5催化效果作对比
研究内容
研究方法
研究设计

## Slide 11
2.2 硕士阶段研究状况
1-氮气瓶；2-压力表；3-转子流量计；4-微波高温炉；5-石英反应器；
6-直冷凝管；7-三口烧瓶；8-冰浴杯；9-铁架台；10-U形管；11-集气袋
实 验 装 置

## Slide 12
2.2 硕士阶段研究状况
MOx/HZSM-5的合成与表征
XRD表征
SEM表征
（a）Fe2O3/HZSM-5 (b) Co3O4/HZSM-5 (c) NiO/HZSM-5
经分析，催化剂较好的负载在载体的表面

## Slide 13
2.2 硕士阶段研究状况
三种催化剂的催化热解效果
Fe2O3/HZSM-5和NiO/HZSM-5可分别促进生物质向糠醛和苯酚的定向热解，产率分别可达10.86%和14.60%
热解液相产物中芳香类化合物都大幅提高，其中Fe2O3/HZSM-5催化作用最明显，最高产率可达48.20%；
三种催化剂均具有良好的脱氧效果，可提高生物油品质；
三种催化剂都能够促进G型与S型酚转化生成结构更稳定的H型酚，NiO/HZSM-5的催化效果更明显

## Slide 14
2.2 硕士阶段研究状况
Fe2O3/ HZSM-5失活和再生
积碳量分析
XRD分析
新鲜Fe2O3/ HZSM-5 失活Fe2O3/ HZSM-5
SEM分析
经分析后得出，催化剂失活主要是因积碳引起，空气烧炭法对其再生，再生催化剂仍有良好催化效果

## Slide 15
2.2 硕士阶段研究状况
Nano- Fe2O3/ HZSM-5的合成与表征
根据衍射峰半高宽和Scherrer 公 式 D =0. 89 λ/β( cosθ) 估算Fe2O3的粒径大约为45nm
研究表明，Nano- Fe2O3/ HZSM-5催化效果显著
XRD表征 SEM表征

## Slide 16
博士生阶段学术规划
个人概况
学习成绩
教育经历
荣誉奖励
Part 3

## Slide 17
3.1 硕士阶段研究状况
技术路线图
生物油
高附加值化学品
水溶性组分
生物质原料
水油分离
催化重整制氢
热解反应器
不溶性组分

## Slide 18
3.2 选题背景
2
酸值较高
对设备腐蚀性较强，不利于设备维护
4
稳定性差
可利用生物油水溶性组分催化重整制氢
含氧量较高
导致生物油热值较低，发热量低
1
稳定性差
易变质 流动性差、不利于储存
3

## Slide 19
3.2 博士生阶段学术规划
目前制氢技术存在的问题
煤、天然气等为原料制氢 带来如环境污染气候变暖等问题，资源有限
传统的电解水法 电解时要耗用大量的电力。直接利用火电厂供电来电解水制氢在经济上是不可取

## Slide 20
3.3 生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析
制备生物油原料来源丰富 生物质利用过程污染小
生物油催化重整产物中氢气产率较高，体积浓度可到达85%
生物油水溶性组分作为重整制氢的原料 可有效地减轻结焦问题；不溶性组分深加工获取高附加值化工产品，从而降低制氢的成本

## Slide 21
3.3 生物油水溶性组分催化重整制氢可行性分析
液体生物油易收集、存储和运输 可在生物质原料价格低廉的地方建立中小规模的生物质裂解液化站，再将产品生物油集中重整

## Slide 22
3.4 课题设想
01
02
03
04
合成铁、钴、镍三种过渡金属催化剂，对其表征
对生物油模型化合物(丙酮、乙酸、糠醛等)催化重整制氢，考察三种催化剂的催化效果
选取催化性能较好的催化剂对生物油水溶性组分催化重整制氢研究，并对催化机理进行深入分析
考察催化剂使用寿命，分析失活原因并对其再生；探究延长催化剂使用寿命方法，如加入助剂，临氧重整制氢等

## Slide 23
3.4 拟解决问题
选择合适的载体，催化剂的制备与表征
抑制反应过程中液相组分的热裂解与气相产物甲烷化
催化剂的失活与再生研究；催化剂的改性研究 延长催化剂使用寿命

## Slide 24
3.4 学术规划阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
阅读研究领域内国内外经典著作和文献；构建研究思路和方法，制定研究计划；按研究计划进行实验
主动与导师同学交流学习解决试验中不足并加以提高
多思考，多实践，勤于写作，发表高水平、高质量的学术论文
发表学术论文；申请专利基金项目；撰写博士论文准备答辩

## Slide 25
报考老师：XXX
报告人：XXX
感 谢 观 看
大学博士入学复试报告